Submission ID: 100045582

Project #: LR448RD0002

Analysis: Agilent OES

prep={Hotplate:15 mL HCl, 5 mL HNO3 and 10 mL H2SO4, filter:True, for:Pt}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-119475_1 | 0.3046 | 50 |
| 2-119475_2 | 0.3034 | 50 |
| 2-119476_1 | 0.3074 | 50 |
| 2-119476_2 | 0.3054 | 50 |
| 2-119477_1 | 0.3097 | 50 |
| 2-119477_2 | 0.3023 | 50 |
| 2-119478_1 | 0.3040 | 50 |
| 2-119478_2 | 0.3059 | 50 |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt | Avg(000,0000 Pt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119475_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 1.917 | 349.64 ppm |  |
| 2-119475_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 1.637 | 299.75 ppm | 324.70 ppm |
| 2-119476_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 1.928 | 348.44 ppm |  |
| 2-119476_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 1.796 | 326.71 ppm | 337.58 ppm |
| 2-119477_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 1.711 | 306.93 ppm |  |
| 2-119477_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 1.712 | 314.62 ppm | 310.78 ppm |
| 2-119478_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 1.825 | 333.52 ppm |  |
| 2-119478_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 1.777 | 322.73 ppm | 328.13 ppm |

Pt lot: 26-153PTY exp: 2024-03-30

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=M+ ppm