Submission ID: 100045588

Project #: LR418RD0006

Analysis: Eltra

| sample | weight (g) | %C | standard=[AR302] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-119485 | 0.25 | 3.2177 | [AR302] |