Submission ID: 100045609

Project #: LP413PS-23-2961

Analysis: Agilent OES

prep={dilution}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-119517_1 | 1.1070 | 250 |
| 2-119517_2 | 1.1065 | 250 |

prep={Katanax:Solution, filter:False, for:Cu}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-119518_1 | 0.2134 | 250 |
| 2-119518_2 | 0.2045 | 250 |

Cu

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | %CuO | Avg(%Cu¦¦CuO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119517_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 250x | 2.551 | 14.40 |  |  |
| 2-119517_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 250x | 2.520 | 14.24 |  | 14.32 |
| 2-119518_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 20x | 2.347 | 5.50 | 6.88 |  |
| 2-119518_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 20x | 2.204 | 5.39 | 6.75 | 6.82 |

Cu lot: 26-149CUX exp: 2024-03-30

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%MO=MWMOMWM+*%M+