Submission ID: 100045618

Project #: LE488TS-23-3087

Analysis: Eltra

| sample | weight (g) | 000,0000 C | 000,0000 S | standard=[AR302, AR889] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119544 | 0.25 | 2861 ppm | 28 ppm | AR302, AR889 |
| 2-119545 | 0.25 | 889 ppm | 12 ppm | AR302, AR889 |