Submission ID: 100045619

Project #: LP439RD0013

Analysis: Agilent OES

prep={Katanax:Ramping, filter:False, for:Co, Cr, Ni}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-119546_1 | 0.2134 | 250 |
| 2-119546_2 | 0.2067 | 250 |

Co

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Co | Avg(000,0000Co) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119546_1 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Co] | 1.1x | 1.722 | 2241.70 ppm |  |
| 2-119546_2 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Co] | 1.1x | 1.671 | 2246.05 ppm | 2243.86 ppm |

Cr

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Cr | Avg(000,0000Cr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119546_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Cr] | 1.1x | 0.616 | 801.73 ppm |  |
| 2-119546_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Cr] | 1.1x | 0.629 | 844.66 ppm | 823.20 ppm |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119546_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 6.6x | 2.746 | 2.14 |  |
| 2-119546_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 6.6x | 2.833 | 2.28 | 2.21 |

Co lot: 26-34COT exp: 2023-11-30

Cr lot: 4203E91 exp: 2024-03-01

Ni lot: 27-20NIT exp: 2024-10-30

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=M+ ppm

%M+=conc.volumedilutionweight*104