Submission ID: 100045622

Project #: LP413PS-23-2961

Analysis: Agilent OES

prep={Katanax:Solution, filter:False, for:Cu}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-119553_1 | 0.2079 | 250 |
| 2-119553_2 | 0.2045 | 250 |
| 2-119554_1 | 0.2094 | 250 |
| 2-119554_2 | 0.2078 | 250 |
| 2-119555_1 | 0.2061 | 250 |
| 2-119555_2 | 0.2109 | 250 |
| 2-119556_1 | 0.2051 | 250 |
| 2-119556_2 | 0.2163 | 250 |

prep={dilution}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-119557_1 |  | 250 |
| 2-119557_2 |  | 250 |
| 2-119558_1 |  | 250 |
| 2-119558_2 |  | 250 |
| 2-119559_1 |  | 250 |
| 2-119559_2 |  | 250 |
| 2-119560_1 |  | 250 |
| 2-119560_2 |  | 250 |
| 2-119561_1 |  | 250 |
| 2-119561_2 |  | 250 |

Cu

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | %CuO | Avg(%Cu¦¦CuO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119553_1 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [Cu] | 14.286x | 2.327 | 4.00 | 5.00 |  |
| 2-119553_2 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [Cu] | 14.286x | 2.327 | 4.06 | 5.09 | 5.05 |
| 2-119554_1 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [Cu] | 14.286x | 2.553 | 4.35 | 5.45 |  |
| 2-119554_2 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [Cu] | 14.286x | 2.393 | 4.11 | 5.15 | 5.30 |
| 2-119555_1 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [Cu] | 14.286x | 2.153 | 3.73 | 4.67 |  |
| 2-119555_2 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [Cu] | 14.286x | 2.162 | 3.66 | 4.58 | 4.63 |
| 2-119556_1 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [Cu] | 14.286x | 2.378 | 4.14 | 5.18 |  |
| 2-119556_2 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [Cu] | 14.286x | 2.516 | 4.15 | 5.20 | 5.19 |
| 2-119557_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 250x |  |  |  |  |
| 2-119557_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 250x |  |  |  |  |
| 2-119558_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 250x |  |  |  |  |
| 2-119558_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 250x |  |  |  |  |
| 2-119559_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 250x |  |  |  |  |
| 2-119559_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 250x |  |  |  |  |
| 2-119560_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 250x |  |  |  |  |
| 2-119560_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 250x |  |  |  |  |
| 2-119561_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 250x |  |  |  |  |
| 2-119561_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 250x |  |  |  |  |

Cu lot: 26-149CUX exp: 2024-03-30

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%MO=MWMOMWM+*%M+