Submission ID: 100045648

Project #: LP439RD0013

Analysis: ICP Agilent OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 1000°F | after 900°C | LOI (%) | LOI (%) | correction ƒ | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119630 | 27.9747 | 29.9814 | 29.9797 | 29.9496 | 0.08 | 1.58 | 0.9992 | 0.9842 |
| 2-119631 | 28.9536 | 30.9572 | 30.9555 | 30.9195 | 0.08 | 1.88 | 0.9992 | 0.9812 |
| 2-119632 | 32.6755 | 34.6774 | 34.6752 | 34.6424 | 0.11 | 1.75 | 0.9989 | 0.9825 |
| 2-119633 | 34.3037 | 36.3080 | 36.3061 | 36.2671 | 0.09 | 2.04 | 0.9991 | 0.9796 |
| 2-119634 | 24.8967 | 26.8985 | 26.8973 | 26.8483 | 0.06 | 2.51 | 0.9994 | 0.9749 |
| 2-119635 | 30.2302 | 32.2354 | 32.2296 | 32.1827 | 0.29 | 2.63 | 0.9971 | 0.9737 |
| 2-119636 | 25.6524 | 27.6537 | 27.6517 | 27.6052 | 0.10 | 2.42 | 0.9990 | 0.9758 |
| 2-119637 | 28.5091 | 30.5096 | 30.5072 | 30.4677 | 0.12 | 2.09 | 0.9988 | 0.9791 |

prep={Katanax:Ramping, filter:False, for:Co, Cr, Ni}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-119630_1 | 0.2188 | 250 |
| 2-119630_2 | 0.2171 | 250 |
| 2-119630_3 | 0.2156 | 250 |
| 2-119631_1 | 0.2176 | 250 |
| 2-119631_2 | 0.2175 | 250 |
| 2-119631_3 | 0.2188 | 250 |
| 2-119632_1 | 0.2037 | 250 |
| 2-119632_2 | 0.2094 | 250 |
| 2-119632_3 | 0.2051 | 250 |
| 2-119633_1 | 0.2030 | 250 |
| 2-119633_2 | 0.2142 | 250 |
| 2-119633_3 | 0.2068 | 250 |
| 2-119634_1 | 0.2172 | 250 |
| 2-119634_2 | 0.2053 | 250 |
| 2-119634_3 | 0.2030 | 250 |
| 2-119635_1 | 0.2113 | 250 |
| 2-119635_2 | 0.2063 | 250 |
| 2-119635_3 | 0.2044 | 250 |
| 2-119636_1 | 0.2091 | 250 |
| 2-119636_2 | 0.2043 | 250 |
| 2-119636_3 | 0.2096 | 250 |
| 2-119637_1 | 0.2101 | 250 |
| 2-119637_2 | 0.2069 | 250 |
| 2-119637_3 | 0.2098 | 250 |

prep={dilution}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-119638_1 | 1.3055 | 200 |
| 2-119638_2 | 1.3395 | 200 |
| 2-119638_3 | 1.3296 | 200 |
| 2-119639_1 | 1.3397 | 200 |
| 2-119639_2 | 1.3368 | 200 |
| 2-119639_3 | 1.3442 | 200 |

Co

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Co | [dried] | Avg(000,0000Co) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119630_1 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Co][Cr] | 1.1x | 1.335 | 1695.16 | 1722.37 |  |
| 2-119630_2 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Co][Cr] | 1.1x | 1.244 | 1591.25 | 1616.80 |  |
| 2-119630_3 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Co][Cr] | 1.1x | 1.450 | 1868.16 | 1898.15 | 1745.77 ppm |
| 2-119631_1 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Co][Cr] | 1.1x | 1.288 | 1644.11 | 1675.61 |  |
| 2-119631_2 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Co][Cr] | 1.1x | 1.271 | 1623.78 | 1654.89 |  |
| 2-119631_3 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Co][Cr] | 1.1x | 1.371 | 1740.96 | 1774.32 | 1701.61 ppm |
| 2-119632_1 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Co][Cr] | 1.1x | 1.237 | 1686.29 | 1716.33 |  |
| 2-119632_2 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Co][Cr] | 1.1x | 1.403 | 1860.64 | 1893.78 |  |
| 2-119632_3 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Co][Cr] | 1.1x | 1.317 | 1783.81 | 1815.58 | 1808.56 ppm |
| 2-119633_1 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Co][Cr] | 1.1x | 1.230 | 1683.71 | 1718.77 |  |
| 2-119633_2 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Co][Cr] | 1.1x | 1.293 | 1677.30 | 1712.23 |  |
| 2-119633_3 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Co][Cr] | 1.1x | 1.277 | 1715.78 | 1751.51 | 1727.50 ppm |
| 2-119634_1 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Co][Cr] | 1.1x | 1.280 | 1637.50 | 1679.66 |  |
| 2-119634_2 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Co][Cr] | 1.1x | 1.294 | 1750.25 | 1795.31 |  |
| 2-119634_3 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Co][Cr] | 1.1x | 1.305 | 1786.11 | 1832.10 | 1769.02 ppm |
| 2-119635_1 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Co][Cr] | 1.1x | 1.132 | 1488.11 | 1528.30 |  |
| 2-119635_2 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Co][Cr] | 1.1x | 1.134 | 1526.94 | 1568.18 |  |
| 2-119635_3 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Co][Cr] | 1.1x | 1.151 | 1563.66 | 1605.90 | 1567.46 ppm |
| 2-119636_1 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Co][Cr] | 1.1x | 1.372 | 1822.38 | 1867.58 |  |
| 2-119636_2 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Co][Cr] | 1.1x | 1.401 | 1904.55 | 1951.78 |  |
| 2-119636_3 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Co][Cr] | 1.1x | 1.486 | 1968.81 | 2017.64 | 1945.67 ppm |
| 2-119637_1 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Co][Cr] | 1.1x | 1.245 | 1645.60 | 1680.73 |  |
| 2-119637_2 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Co][Cr] | 1.1x | 1.181 | 1585.21 | 1619.05 |  |
| 2-119637_3 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Co][Cr] | 1.1x | 1.189 | 1573.79 | 1607.38 | 1635.72 ppm |

Cr

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Cr | [dried] | Avg(000,0000Cr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119630_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Co][Cr] | 1.1x | 0.745 | 946.02 | 961.21 |  |
| 2-119630_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Co][Cr] | 1.1x | 0.714 | 913.23 | 927.89 |  |
| 2-119630_3 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Co][Cr] | 1.1x | 0.802 | 1033.17 | 1049.76 | 979.62 ppm |
| 2-119631_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Co][Cr] | 1.1x | 0.679 | 866.77 | 883.38 |  |
| 2-119631_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Co][Cr] | 1.1x | 0.683 | 871.67 | 888.37 |  |
| 2-119631_3 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Co][Cr] | 1.1x | 0.707 | 898.00 | 915.21 | 895.65 ppm |
| 2-119632_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Co][Cr] | 1.1x | 0.635 | 866.55 | 881.98 |  |
| 2-119632_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Co][Cr] | 1.1x | 0.692 | 917.73 | 934.08 |  |
| 2-119632_3 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Co][Cr] | 1.1x | 0.722 | 978.31 | 995.74 | 937.27 ppm |
| 2-119633_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Co][Cr] | 1.1x | 0.639 | 873.86 | 892.06 |  |
| 2-119633_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Co][Cr] | 1.1x | 0.656 | 850.63 | 868.34 |  |
| 2-119633_3 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Co][Cr] | 1.1x | 0.613 | 822.98 | 840.12 | 866.84 ppm |
| 2-119634_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Co][Cr] | 1.1x | 0.672 | 859.02 | 881.14 |  |
| 2-119634_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Co][Cr] | 1.1x | 0.824 | 1114.93 | 1143.63 |  |
| 2-119634_3 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Co][Cr] | 1.1x | 0.694 | 949.33 | 973.77 | 999.51 ppm |
| 2-119635_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Co][Cr] | 1.1x | 0.614 | 806.94 | 828.74 |  |
| 2-119635_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Co][Cr] | 1.1x | 0.600 | 807.43 | 829.24 |  |
| 2-119635_3 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Co][Cr] | 1.1x | 0.605 | 822.06 | 844.26 | 834.04 ppm |
| 2-119636_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Co][Cr] | 1.1x | 0.687 | 912.18 | 934.80 |  |
| 2-119636_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Co][Cr] | 1.1x | 0.658 | 894.91 | 917.10 |  |
| 2-119636_3 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Co][Cr] | 1.1x | 0.691 | 915.96 | 938.68 | 930.19 ppm |
| 2-119637_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Co][Cr] | 1.1x | 0.652 | 861.87 | 880.27 |  |
| 2-119637_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Co][Cr] | 1.1x | 0.640 | 859.30 | 877.64 |  |
| 2-119637_3 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Co][Cr] | 1.1x | 0.641 | 848.71 | 866.83 | 874.91 ppm |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | %Ni [dried] | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119630_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 6.6x | 1.540 | 1.17 | 1.19 |  |
| 2-119630_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 6.6x | 1.374 | 1.05 | 1.07 |  |
| 2-119630_3 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 6.6x | 1.543 | 1.19 | 1.21 | 1.16 |
| 2-119631_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 6.6x | 1.755 | 1.34 | 1.37 |  |
| 2-119631_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 6.6x | 1.796 | 1.38 | 1.41 |  |
| 2-119631_3 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 6.6x | 1.796 | 1.37 | 1.40 | 1.39 |
| 2-119632_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 6.6x | 1.950 | 1.60 | 1.63 |  |
| 2-119632_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 6.6x | 2.012 | 1.60 | 1.63 |  |
| 2-119632_3 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 6.6x | 1.987 | 1.61 | 1.64 | 1.63 |
| 2-119633_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 6.6x | 1.857 | 1.52 | 1.55 |  |
| 2-119633_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 6.6x | 1.997 | 1.55 | 1.58 |  |
| 2-119633_3 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 6.6x | 1.880 | 1.52 | 1.55 | 1.56 |
| 2-119634_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 6.6x | 2.340 | 1.80 | 1.85 |  |
| 2-119634_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 6.6x | 2.409 | 1.96 | 2.01 |  |
| 2-119634_3 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 6.6x | 2.381 | 1.95 | 2.00 | 1.95 |
| 2-119635_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 6.6x | 2.442 | 1.93 | 1.98 |  |
| 2-119635_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 6.6x | 2.214 | 1.79 | 1.84 |  |
| 2-119635_3 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 6.6x | 2.294 | 1.87 | 1.92 | 1.91 |
| 2-119636_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 6.6x | 2.272 | 1.81 | 1.85 |  |
| 2-119636_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 6.6x | 2.166 | 1.77 | 1.81 |  |
| 2-119636_3 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 6.6x | 2.267 | 1.80 | 1.84 | 1.83 |
| 2-119637_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 6.6x | 1.971 | 1.56 | 1.59 |  |
| 2-119637_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 6.6x | 1.684 | 1.36 | 1.39 |  |
| 2-119637_3 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 6.6x | 1.923 | 1.53 | 1.56 | 1.51 |
| 2-119638_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 200x | 2.981 | 9.13 |  |  |
| 2-119638_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 200x | 2.956 | 8.83 |  |  |
| 2-119638_3 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 200x | 2.988 | 8.99 |  | 8.98 |
| 2-119639_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 250x | 2.769 | 10.33 |  |  |
| 2-119639_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 250x | 2.674 | 10.00 |  |  |
| 2-119639_3 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 250x | 2.702 | 10.05 |  | 10.13 |

Co lot: 26-34COT exp: 2023-11-30

Cr lot: 4203E91 exp: 2024-03-01

Ni lot: 27-20NIT exp: 2024-10-30

Reference page for formulas

A = crucible

B = crucible + sample

C = crucible + sample after drying

%LOI=B-[C-A]B-A*100%

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=M+ ppm

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%M+ dried=%M+[1-%LOI100]