Submission ID: 100045665

Project #: LP413RD0012

Analysis: Agilent OES and Metrohm titrator

Cr(VI)

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr(VI) | Avg(%Cr(VI)) | FAS=0.0875 N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119678_1 | 1.0046 | 2.99950 | 0.453 |  |  |
| 2-119678_2 | 1.0054 | 2.99950 | 0.452 | 0.453 |  |
| 2-119679_1 | 1.0035 | 2.19554 | 0.332 |  |  |
| 2-119679_2 | 1.0038 | 2.19300 | 0.331 | 0.331 |  |
| 2-119680_1 | 1.0040 | 3.79228 | 0.573 |  |  |
| 2-119680_2 | 1.0051 | 3.78046 | 0.570 | 0.572 |  |

prep={20 ml H2SO4, filter:False, for:Ti}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-119678_1 | 0.2525 | 50 |
| 2-119678_2 | 0.2518 | 50 |
| 2-119679_1 | 0.2082 | 100 |
| 2-119679_2 | 0.2016 | 100 |
| 2-119680_1 | 0.2028 | 100 |
| 2-119680_2 | 0.2069 | 100 |

TiO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ti | %TiO2 | Avg(%Ti¦¦TiO2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119678_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Ti] | 1.1x | 0.031 | 6.82 ppm |  |  |
| 2-119678_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Ti] | 1.1x | 0.038 | 8.38 ppm |  | 7.6 ppm |
| 2-119679_1 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [Ti] | 1.6x | 1.686 | 0.13 | 0.23 |  |
| 2-119679_2 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [Ti] | 1.6x | 1.597 | 0.13 | 0.22 | 0.23 |
| 2-119680_1 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [Ti] | 1.25x | 0.903 | 0.06 | 0.09 |  |
| 2-119680_2 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [Ti] | 1.25x | 0.924 | 0.06 | 0.09 | 0.09 |

Cr lot: 4203E91 exp: 2024-03-01

Ti lot: 26-55TIT exp: 2023-11-30

Reference page for formulas

%CrVI=1.733mL FAS[N FAS][weight]

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%MO=MWMOMWM+*%M+