Submission ID: 100045677

Project #: LP413TS-23-3081

Analysis: Agilent OES and Metrohm titrator

Cr(VI)

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr(VI) | Avg(%Cr(VI)) | FAS=0.0871 N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119706_1 | 1.0062 | 6.79950 | 1.020 |  |  |
| 2-119706_2 | 1.0044 | 6.79899 | 1.022 | 1.021 |  |
| 2-119707_1 | 1.0042 | 3.59477 | 0.540 |  |  |
| 2-119707_2 | 0.8571 | 3.07356 | 0.541 | 0.541 |  |

prep={20 ml H2SO4, filter:False, for:Na}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-119706_1 | 0.2032 | 200 |
| 2-119706_2 | 0.2023 | 200 |
| 2-119707_1 | 0.2024 | 200 |
| 2-119707_2 | 0.2028 | 200 |

Na

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | Avg(%Na) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119706_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 8.3x | 0.850 | 0.70 |  |
| 2-119706_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 8.3x | 0.851 | 0.70 | 0.70 |
| 2-119707_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 4.16x | 1.020 | 0.42 |  |
| 2-119707_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 4.16x | 1.039 | 0.43 | 0.43 |

Na lot: 27-51NAX exp: 2024-09-30

Reference page for formulas

%CrVI=1.733mL FAS[N FAS][weight]

%M+=conc.volumedilutionweight*104