Submission ID: 100045682

Project #: LP413RD0006

Analysis: Agilent OES and Metrohm titrator

Cr(VI)

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr(VI) | Avg(%Cr(VI)) | FAS=0.0860 N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119715_1 | 1.0064 | 7.28695 | 1.079 |  |  |
| 2-119715_2 | 1.0020 | 7.19950 | 1.070 | 1.075 |  |
| 2-119716_1 | 1.0089 | 8.79950 | 1.299 |  |  |
| 2-119716_2 | 1.0090 | 8.84581 | 1.306 | 1.303 |  |

Cr2O3

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr2O3 | Avg(%Cr2O3) | FAS= 0.0855 N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119715_1 | 0.1054 | 9.30330 | 19.126 |  |  |
| 2-119715_2 | 0.1055 | 9.30330 | 19.102 | 19.114 |  |
| 2-119716_1 | 0.1077 | 9.39950 | 18.911 |  |  |
| 2-119716_2 | 0.1089 | 9.50050 | 18.903 | 18.907 |  |

prep={20 ml H2SO4, filter:False, for:Na,Zr}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-119715_1 | 0.3509 | 50 |
| 2-119715_2 | 0.3517 | 50 |
| 2-119716_1 | 0.2016 | 100 |
| 2-119716_2 | 0.2032 | 100 |

Na2O

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | %Na2O | Avg(%Na2O) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119715_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 40x | 0.933 | 0.53 | 0.72 |  |
| 2-119715_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 40x | 0.943 | 0.54 | 0.72 | 0.72 |
| 2-119716_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 12.5x | 0.872 | 0.54 | 0.73 |  |
| 2-119716_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 12.5x | 0.908 | 0.56 | 0.75 | 0.74 |

ZrO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zr | %ZrO2 | Avg(%ZrO2¦¦Zr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119715_1 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [Zr] | 1x | 0.232 | 33.01 |  |  |
| 2-119715_2 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [Zr] | 1x | 0.186 | 26.46 |  | 29.74 ppm |
| 2-119716_1 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [Zr] | 5x | 2.218 | 0.55 | 0.74 |  |
| 2-119716_2 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [Zr] | 5x | 2.161 | 0.53 | 0.72 | 0.73 |

Na lot: 27-51NAX exp: 2024-09-30

Zr lot: 26-133ZRY exp: 2024-05-30

Reference page for formulas

%CrVI=1.733mL FAS[N FAS][weight]

%Cr2O3=1.462*[%Cr(VI)]

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%MO=MWMOMWM+*%M+