Submission ID: 100045684

Project #: LP439RD0013

Analysis: Agilent OES

prep={dilution}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-119721_1 | 1.4280 | 200 |
| 2-119721_2 | 1.4424 | 200 |
| 2-119721_3 | 1.4370 | 200 |
| 2-119722_1 | 1.5407 | 200 |
| 2-119722_2 | 1.5374 | 200 |
| 2-119722_3 | 1.5328 | 200 |

Co

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | % Co | Avg(% Co) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119722_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Co] | 400x | 2.888 | 14.99 |  |
| 2-119722_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Co] | 400x | 2.888 | 15.03 |  |
| 2-119722_3 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Co] | 400x | 2.888 | 15.08 | 15.03 |

Cr

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | % Cr | Avg(% Cr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119721_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Cr] | 200x | 3.444 | 9.65 |  |
| 2-119721_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Cr] | 200x | 4.447 | 9.56 |  |
| 2-119721_3 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Cr] | 200x | 3.446 | 9.59 | 9.60 |

Co lot: 26-34COT exp: 2023-11-30

Cr lot: 4203E91 exp: 2024-03-01

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104