Submission ID: 100045685

Project #: LP413RD0006

Analysis: Agilent OES and Metrohm titrator

Cr(VI)

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr(VI) | Avg(%Cr(VI)) | FAS=0.0860 N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119723_1 | 1.0081 | 7.08974 | 1.048 |  |  |
| 2-119723_2 | 1.0076 | 7.11035 | 1.051 | 1.050 |  |
| 2-119724_1 | 1.0031 | 10.74047 | 1.595 |  |  |
| 2-119724_2 | 1.0171 | 10.89875 | 1.596 | 1.596 |  |

Cr2O3

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr2O3 | Avg(%Cr2O3) | FAS= 0.0855 N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119723_1 | 0.1053 | 9.20050 | 18.932 |  |  |
| 2-119723_2 | 0.1025 | 8.90050 | 18.815 | 18.874 |  |
| 2-119724_1 | 0.1056 | 9.19950 | 18.876 |  |  |
| 2-119724_2 | 0.1033 | 8.99950 | 18.877 | 18.877 |  |

prep={20 ml H2SO4, filter:False, for:Na,Zr}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-119723_1 | 0.3542 | 50 |
| 2-119723_2 | 0.3516 | 50 |
| 2-119724_1 | 0.2028 | 100 |
| 2-119724_2 | 0.2034 | 100 |

Na2O

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | %Na2O | Avg(%Na2O) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119723_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 40x | 0.972 | 0.55 | 0.74 |  |
| 2-119723_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 40x | 0.939 | 0.53 | 0.72 | 0.73 |
| 2-119724_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 12.5x | 0.860 | 0.53 | 0.71 |  |
| 2-119724_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 12.5x | 0.882 | 0.54 | 0.73 | 0.72 |

ZrO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zr | %ZrO2 | Avg(%ZrO2¦¦Zr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119723_1 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [Zr] | 1x | 0.426 | 60.14 |  |  |
| 2-119723_2 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [Zr] | 1x | 0.404 | 57.43 |  | 58.79 ppm |
| 2-119724_1 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [Zr] | 5x | 2.207 | 0.54 | 0.74 |  |
| 2-119724_2 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [Zr] | 5x | 2.200 | 0.54 | 0.73 | 0.74 |

Na lot: 27-51NAX exp: 2024-09-30

Zr lot: 26-133ZRY exp: 2024-05-30

Reference page for formulas

%CrVI=1.733mL FAS[N FAS][weight]

%Cr2O3=1.462*[%Cr(VI)]

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%MO=MWMOMWM+*%M+