Submission ID: 100045691, 100045692, 100045693

Project #: LP439RD0013

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 1000°F | after 900°C | LOI (%) | LOI (%) | correction ƒ | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119743 | 32.6793 | 34.6813 | 34.6716 | 34.6306 | 0.48 | 2.53 | 0.9952 | 0.9747 |
| 2-119746 | 34.3061 | 36.3064 | 36.2996 | 36.2557 | 0.34 | 2.53 | 0.9966 | 0.9747 |
| 2-119749 | 25.6514 | 27.6538 | 27.6449 | 27.5915 | 0.44 | 3.11 | 0.9956 | 0.9689 |

prep={Katanax:Ramping, filter:False, for:Co, Cr, Ni}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-119743_1 | 0.3035 | 250 |
| 2-119743_2 | 0.3045 | 250 |
| 2-119743_3 | 0.3088 | 250 |
| 2-119746_1 | 0.3015 | 250 |
| 2-119746_2 | 0.3026 | 250 |
| 2-119746_3 | 0.3031 | 250 |
| 2-119749_1 | 0.3014 | 250 |
| 2-119749_2 | 0.3019 | 250 |
| 2-119749_3 | 0.3051 | 250 |

Co

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Co | [dried] | Avg(000,0000Co) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119743_1 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Co] | 1.6x | 1.382 | 1896.74 ppm | 1945.97 |  |
| 2-119743_2 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Co] | 1.25x | 1.787 | 1833.96 ppm | 1881.56 |  |
| 2-119743_3 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Co] | 1.25x | 1.758 | 1779.21 ppm | 1825.39 | 1884.31 ppm |
| 2-119746_1 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Co] | 3.571429x | 0.734 | 2174.67 ppm | 2231.12 |  |
| 2-119746_2 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Co] | 1.25x | 1.910 | 1972.61 ppm | 2023.81 |  |
| 2-119746_3 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Co] | 1.25x | 2.026 | 2088.93 ppm | 2143.18 | 2132.70 ppm |
| 2-119749_1 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Co] | 1.25x | 2.097 | 2173.82 ppm | 2243.60 |  |
| 2-119749_2 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Co] | 1.25x | 1.858 | 1922.88 ppm | 1984.60 |  |
| 2-119749_3 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Co] | 1.25x | 2.215 | 2268.35 ppm | 2341.16 | 2189.79 ppm |

Cr

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Cr | [dried] | Avg(000,0000Cr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119743_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Cr] | 1.1x | 0.512 | 468.61 ppm | 480.77 |  |
| 2-119743_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Cr] | 1.1x | 0.544 | 496.26 ppm | 509.14 |  |
| 2-119743_3 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Cr] | 1.1x | 0.518 | 465.96 ppm | 478.05 | 489.32 ppm |
| 2-119746_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Cr] | 1.1x | 0.723 | 666.11 ppm | 683.40 |  |
| 2-119746_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Cr] | 1.1x | 0.560 | 514.06 ppm | 527.40 |  |
| 2-119746_3 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Cr] | 1.1x | 0.592 | 542.54 ppm | 556.62 | 589.14 ppm |
| 2-119749_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Cr] | 1.1x | 0.704 | 648.82 ppm | 669.65 |  |
| 2-119749_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Cr] | 1.1x | 0.803 | 734.84 ppm | 758.43 |  |
| 2-119749_3 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Cr] | 1.1x | 0.735 | 669.18 ppm | 690.66 | 706.25 ppm |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | %Ni [dried] | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119743_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 10x | 2.033 | 1.67 | 1.71 |  |
| 2-119743_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 10x | 2.087 | 1.71 | 1.75 |  |
| 2-119743_3 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 10x | 2.109 | 1.71 | 1.75 | 1.74 |
| 2-119746_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 10x | 2.343 | 1.94 | 1.99 |  |
| 2-119746_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 10x | 2.394 | 1.98 | 2.03 |  |
| 2-119746_3 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 10x | 2.313 | 1.91 | 1.96 | 1.99 |
| 2-119749_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 10x | 2.445 | 2.03 | 2.10 |  |
| 2-119749_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 10x | 2.593 | 2.15 | 2.22 |  |
| 2-119749_3 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 10x | 2.529 | 2.07 | 2.14 | 2.15 |

Co lot: 26-180COT exp: 2024-10-30

Cr lot: 4203E91 exp: 2024-03-01

Ni lot: 27-20NIT exp: 2024-10-30

Reference page for formulas

A = crucible

B = crucible + sample

C = crucible + sample after drying

%LOI=B-[C-A]B-A*100%

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%M+ dried=%M+[1-%LOI100]