Submission ID: 100045612

Project #: LR465TS-23-2813

Analysis: Agilent OES

prep={Hotplate:60 mL HCl, filter:True, for:Na}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-119523_1 | 0.2038 | 50 |
| 2-119524_1 | 0.2061 | 50 |
| 2-119525_1 | 0.2108 | 50 |
| 2-119526_1 | 0.2120 | 50 |
| 2-119527_1 | 0.2037 | 50 |
| 2-119528_1 | 0.2046 | 50 |
| 2-119529_1 | 0.2040 | 50 |
| 2-119530_1 | 0.2043 | 50 |
| 2-119531_1 | 0.2136 | 50 |
| 2-119532_1 | 0.2062 | 50 |

Na_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Na |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119523_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 6.25x | 0.890 | 1365.07 ppm |
| 2-119524_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 6.25x | 0.816 | 1236.83 ppm |
| 2-119525_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 5x | 0.811 | 961.65 ppm |
| 2-119526_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 5x | 0.994 | 1172.07 ppm |
| 2-119527_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 6.25x | 0.824 | 1263.99 ppm |
| 2-119528_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 5x | 0.881 | 1076.85 ppm |
| 2-119529_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 5x | 0.652 | 799.21 ppm |
| 2-119530_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 5x | 0.827 | 1012.27 ppm |
| 2-119531_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 5x | 0.704 | 824.36 ppm |
| 2-119532_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 5x | 0.749 | 908.48 ppm |

Na lot: 27-51NAX exp: 2024-09-30

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=M+ ppm