Submission ID: 100045687

Project #: LP413PS-23-2961

Analysis: Agilent OES

prep={Katanax:Solution, filter:False, for:Cu}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-119729_1 | 0.2130 | 250 |
| 2-119729_2 | 0.2024 | 250 |
| 2-119730_1 | 0.2048 | 250 |
| 2-119730_2 | 0.2018 | 250 |
| 2-119731_1 | 0.2067 | 250 |
| 2-119731_2 | 0.2131 | 250 |
| 2-119732_1 | 0.2018 | 250 |
| 2-119732_2 | 0.2033 | 250 |

Cu

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | %CuO | Avg(%CuO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119729_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 14.286x | 2.137 | 3.58 | 4.49 |  |
| 2-119729_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 14.286x | 2.016 | 3.56 | 4.46 | 4.48 |
| 2-119730_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 14.286x | 2.270 | 3.96 | 4.96 |  |
| 2-119730_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 14.286x | 2.310 | 4.09 | 5.12 | 5.04 |
| 2-119731_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 14.286x | 2.532 | 4.37 | 5.47 |  |
| 2-119731_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 14.286x | 2.573 | 4.31 | 5.40 | 5.44 |
| 2-119732_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 14.286x | 2.365 | 4.19 | 5.25 |  |
| 2-119732_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 14.286x | 2.346 | 4.12 | 5.16 | 5.21 |

Cu lot: 26-149CUX exp: 2024-03-30

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%MO=MWMOMWM+*%M+