Submission ID: 100045691, 100045692, 100045693

Project #: LP439RD0013

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119742 | 32.6788 | 34.6802 | 34.6273 | 2.64 | 0.9736 |
| 2-119745 | 34.3104 | 36.3119 | 36.2489 | 3.15 | 0.9685 |
| 2-119748 | 25.6525 | 27.6531 | 27.5939 | 2.96 | 0.9704 |

prep={Katanax:Ramping, filter:False, for:Co, Cr, Ni}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-119742_1 | 0.2547 | 250 |
| 2-119742_2 | 0.2522 | 250 |
| 2-119742_3 | 0.2508 | 250 |
| 2-119745_1 | 0.2546 | 250 |
| 2-119745_2 | 0.2522 | 250 |
| 2-119745_3 | 0.2520 | 250 |
| 2-119748_1 | 0.2519 | 250 |
| 2-119748_2 | 0.2568 | 250 |
| 2-119748_3 | 0.2519 | 250 |

Co

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Co | [dried] | Avg(000,0000Co) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119742_1 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Co] | 1.25x | 1.530 | 1877.07 ppm | 1927.97 |  |
| 2-119742_2 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Co] | 1.25x | 1.518 | 1881.35 ppm | 1932.36 |  |
| 2-119742_3 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Co] | 1.25x | 1.469 | 1830.34 ppm | 1879.97 | 1913.43 ppm |
| 2-119745_1 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Co] | 1.25x | 1.651 | 2026.86 ppm | 2092.78 |  |
| 2-119745_2 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Co] | 1.25x | 1.646 | 2039.05 ppm | 2105.37 |  |
| 2-119745_3 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Co] | 1.25x | 1.685 | 2089.70 ppm | 2157.67 | 2118.61 ppm |
| 2-119748_1 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Co] | 1.25x | 1.907 | 2366.24 ppm | 2438.42 |  |
| 2-119748_2 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Co] | 1.25x | 1.901 | 2312.89 ppm | 2383.44 |  |
| 2-119748_3 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Co] | 1.25x | 1.892 | 2346.92 ppm | 2418.51 | 2413.46 ppm |

Cr

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Cr | [dried] | Avg(000,0000Cr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119742_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Cr] | 1.1x | 0.448 | 488.19 ppm | 501.43 |  |
| 2-119742_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Cr] | 1.1x | 0.453 | 498.61 ppm | 512.13 |  |
| 2-119742_3 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Cr] | 1.1x | 0.454 | 502.81 ppm | 516.44 | 510.00 ppm |
| 2-119745_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Cr] | 1.1x | 0.445 | 485.31 ppm | 501.09 |  |
| 2-119745_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Cr] | 1.1x | 0.503 | 553.81 ppm | 571.82 |  |
| 2-119745_3 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Cr] | 1.1x | 0.445 | 501.70 ppm | 518.02 | 530.31 ppm |
| 2-119748_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Cr] | 1.1x | 0.857 | 944.78 ppm | 973.60 |  |
| 2-119748_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Cr] | 1.1x | 0.840 | 908.98 ppm | 936.71 |  |
| 2-119748_3 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Cr] | 1.1x | 0.936 | 1032.36 ppm | 1063.85 | 991.39 ppm |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | %Ni [dried] | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119742_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 6.6x | 2.648 | 1.73 | 1.78 |  |
| 2-119742_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 6.6x | 2.510 | 1.66 | 1.71 |  |
| 2-119742_3 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 6.6x | 2.594 | 1.72 | 1.77 | 1.75 |
| 2-119745_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 6.6x | 3.162 | 2.07 | 2.14 |  |
| 2-119745_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 6.6x | 3.032 | 2.00 | 2.07 |  |
| 2-119745_3 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 6.6x | 3.068 | 2.03 | 2.10 | 2.10 |
| 2-119748_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 6.6x | 3.292 | 2.18 | 2.25 |  |
| 2-119748_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 6.6x | 3.434 | 2.23 | 2.30 |  |
| 2-119748_3 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 6.6x | 3.388 | 2.24 | 2.31 | 2.29 |

Co lot: 26-180COT exp: 2024-10-30

Cr lot: 4203E91 exp: 2024-03-01

Ni lot: 27-20NIT exp: 2024-10-30

Reference page for formulas

A = crucible

B = crucible + sample

C = crucible + sample after drying

%LOI=B-[C-A]B-A*100%

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%M+ dried=%M+[1-%LOI100]