Submission ID: 100045698

Project #: LP413RD0007

Analysis: ICP OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | crucible + sample + ∆ (g) | LOI @760°C (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119765 | 28.5068 | 30.5084 | 30.4682 | 2.01 | 0.9799 |

prep={Hotplate:15 mL HCl, 5 mL HNO3 and 10 mL H2SO4, filter:True, for:Pt}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-119765_1 | 0.3008 | 25 |
| 2-119765_2 | 0.3043 | 25 |

prep={Katanax:Ramping, filter:False, for:Ba,Ce, Ga,K,Si}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-119765_1 | 0.2062 | 250 |
| 2-119765_2 | 0.2004 | 250 |

Ba

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ba | %Ba [dried] | Avg(%Ba) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119765_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ba] | 4.16x | 1.767 | 0.89 | 0.91 |  |
| 2-119765_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ba] | 4.16x | 1.676 | 0.87 | 0.89 | 0.90 |

Ce

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ce | %Ce [dried] | Avg(%Ce) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119765_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ce] | 4.16x | 1.721 | 0.87 | 0.89 |  |
| 2-119765_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ce] | 4.16x | 1.690 | 0.86 | 0.88 | 0.89 |

Ga

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ga | %Ga [dried] | Avg(%Ga) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119765_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ga] | 8.3x | 2.141 | 2.16 | 2.20 |  |
| 2-119765_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ga] | 8.3x | 2.052 | 2.13 | 2.17 | 2.19 |

K

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %K | %K [dried] | Avg(%K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119765_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 8.3x | 0.630 | 0.64 | 0.65 |  |
| 2-119765_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 8.3x | 0.593 | 0.62 | 0.63 | 0.64 |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt | 000,0000 Pt [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119765_1 | [1.0 ppm, 2.0 ppm] [Pt] | 1x | 0.782 | 64.99 ppm | 66.32 ppm |
| 2-119765_2 | [1.0 ppm, 2.0 ppm] [Pt] | 1x | 0.662 | 54.39 ppm | 55.51 ppm |

SiO2

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Si | %SiO2 | %SiO2 [dried] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119765_1 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Si] | 5x | 3.659 | 2.22 | 4.74 | 4.84 |
| 2-119765_2 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Si] | 5x | 3.630 | 2.26 | 4.84 | 4.94 |

Ba lot: 27-07BAY exp: 2024-02-28

Ce lot: 27-48CEY exp: 2024-04-30

Ga lot: 27-30GAY exp: 2024-07-30

K lot: 27-69KX exp: 2024-09-30

Pt lot: 26-153PTY exp: 2024-03-30

Si lot: 26-171SIT exp: 2024-10-30

Reference page for formulas

A = crucible

B = crucible + sample

C = crucible + sample after drying

%LOI=B-[C-A]B-A*100%

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%MO=MWMOMWM+*%M+

%M+ dried=%M+[1-%LOI100]