Submission ID: 100045760

Project #: LP439RD0013

Analysis: Agilent OES

prep={dilution}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-119883_1 | 1.3521 | 250 |
| 2-119883_2 | 1.3473 | 250 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119883_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 166.6x | 3.294 | 10.15 |  |
| 2-119883_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 166.6x | 3.261 | 10.08 | 10.12 |

Ni lot: 27-20NIT exp: 2024-10-30

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104