Submission ID: 100045761

Project #: LP439RD0013

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 1000°F | after 900°C | LOI (%) | LOI (%) | correction ƒ | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119885 | 24.8968 | 26.8969 | 26.8566 | 26.8227 | 2.01 | 3.71 | 0.9799 | 0.9629 |
| 2-119886 | 34.3073 | 36.3075 |  | 36.2562 |  | 2.56 |  | 0.9744 |

prep={dilution}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-119884_1 | 1.3556 | 250 |
| 2-119884_2 | 1.3516 | 250 |

prep={Katanax:Ramping, filter:False, for:Co, Cr, Ni}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-119885_1 | 0.2574 | 250 |
| 2-119885_2 | 0.2572 | 250 |
| 2-119886_1 | 0.2516 | 250 |
| 2-119886_2 | 0.2543 | 250 |

Co

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Co | [dried] | Avg(000,0000Co) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119884_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 14.286x | 2.541 | 0.67 |  |  |
| 2-119884_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 14.286x | 2.541 | 0.67 |  | 0.67 |
| 2-119885_1 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Co] | 1.1x | 1.218 | 0.13 | 0.14 |  |
| 2-119885_2 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Co] | 1.1x | 1.337 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| 2-119886_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Co] | 1.25x | 1.539 | 0.19 | 0.19 |  |
| 2-119886_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Co] | 1.25x | 1.530 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |

Cr

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000Cr | [dried] | Avg(000,0000Cr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119884_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cr] | 5x | 2.582 | 0.24 |  |  |
| 2-119884_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cr] | 5x | 2.501 | 0.23 |  | 0.24 |
| 2-119885_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Cr] | 1.1x | 1.192 | 0.13 | 0.14 |  |
| 2-119885_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Cr] | 1.1x | 1.264 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| 2-119886_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Cr] | 1.25x | 0.743 | 0.09 | 0.09 |  |
| 2-119886_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Cr] | 1.25x | 0.804 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | %Ni [dried] | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119884_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 200x | 2.570 | 9.48 |  |  |
| 2-119884_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 200x | 2.606 | 9.64 |  | 9.56 |
| 2-119885_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 10x | 1.380 | 1.34 | 1.40 |  |
| 2-119885_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 10x | 1.448 | 1.41 | 1.46 | 1.43 |
| 2-119886_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 12.5x | 1.453 | 1.81 | 1.86 |  |
| 2-119886_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 12.5x | 1.465 | 1.80 | 1.85 | 1.86 |

Co lot: 26-180COT exp: 2024-10-30

Cr lot: 4203E91 exp: 2024-03-01

Ni lot: 27-20NIT exp: 2024-10-30

Reference page for formulas

A = crucible

B = crucible + sample

C = crucible + sample after drying

%LOI=B-[C-A]B-A*100%

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%M+ dried=%M+[1-%LOI100]