Submission ID: 100045779

Project #: LP439RD0013

Analysis: Agilent OES

prep={dilution}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-119922_1 | 1.3892 | 250 |
| 2-119922_2 | 1.3747 | 250 |

Co

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Co | Avg(%Co) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119922_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 20x | 2.827 | 1.02 |  |
| 2-119922_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 20x | 2.754 | 1.00 | 1.01 |

Cr

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cr | Avg(%Cr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119922_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cr] | 10x | 2.623 | 0.24 |  |
| 2-119922_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cr] | 10x | 2.562 | 0.23 | 0.24 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119922_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 200x | 2.635 | 9.48 |  |
| 2-119922_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 200x | 2.548 | 9.27 | 9.38 |

Co lot: 26-180COT exp: 2024-10-30

Cr lot: 4203E91 exp: 2024-03-01

Ni lot: 27-20NIT exp: 2024-10-30

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104