Submission ID: 100045799

Project #: LP413PS-23-2961

Analysis: Agilent OES

prep={dilution}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-119979_1 | 1.6682 | 250 |
| 2-119979_2 | 1.6678 | 250 |
| 2-119980_1 | 1.6647 | 250 |
| 2-119980_2 | 1.6595 | 250 |
| 2-119981_1 | 1.6666 | 250 |
| 2-119981_2 | 1.6643 | 250 |
| 2-119982_1 | 1.6696 | 250 |
| 2-119982_2 | 1.6698 | 250 |
| 2-119983_1 | 1.6747 | 250 |
| 2-119983_2 | 1.6746 | 250 |

Cu

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | Avg(%Cu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119979_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 400x | 3.118 | 18.69 |  |
| 2-119979_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 400x | 3.082 | 18.48 | 18.59 |
| 2-119980_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 400x | 3.069 | 18.44 |  |
| 2-119980_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 400x | 3.021 | 18.21 | 18.33 |
| 2-119981_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 400x | 3.078 | 18.47 |  |
| 2-119981_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 400x | 3.078 | 18.49 | 18.48 |
| 2-119982_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 400x | 3.066 | 18.36 |  |
| 2-119982_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 400x | 3.103 | 18.58 | 18.47 |
| 2-119983_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 400x | 3.124 | 18.65 |  |
| 2-119983_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 400x | 3.139 | 18.75 | 18.70 |

Cu lot: 26-149CUX exp: 2024-03-30

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104