Submission ID: 100045801

Project #: LP413PS-23-2961

Analysis: Agilent OES

prep={Katanax:Solution, filter:False, for:Cu}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-119984_1 | 0.2040 | 250 |
| 2-119984_2 | 0.2158 | 250 |
| 2-119985_1 | 0.2017 | 250 |
| 2-119985_2 | 0.2053 | 250 |
| 2-119986_1 | 0.2029 | 250 |
| 2-119986_2 | 0.2080 | 250 |
| 2-119987_1 | 0.2046 | 250 |
| 2-119987_2 | 0.2058 | 250 |
| 2-119988_1 | 0.2062 | 250 |
| 2-119988_2 | 0.2078 | 250 |

Cu

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | %CuO | Avg(%CuO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119984_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 16.6x | 2.627 | 5.37 | 6.72 |  |
| 2-119984_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 16.6x | 2.69 | 5.19 | 6.50 | 6.61 |
| 2-119985_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 16.6x | 2.525 | 5.22 | 6.53 |  |
| 2-119985_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 16.6x | 2.695 | 5.47 | 6.85 | 6.69 |
| 2-119986_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 16.6x | 2.675 | 5.49 | 6.88 |  |
| 2-119986_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 16.6x | 2.773 | 5.55 | 6.95 | 6.92 |
| 2-119987_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 16.6x | 2.541 | 5.17 | 6.48 |  |
| 2-119987_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 16.6x | 2.549 | 5.16 | 6.46 | 6.47 |
| 2-119988_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 16.6x | 2.788 | 5.63 | 7.05 |  |
| 2-119988_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 16.6x | 2.879 | 5.77 | 7.23 | 7.14 |

Cu lot: 26-149CUX exp: 2024-03-30

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%MO=MWMOMWM+*%M+