Submission ID: 100045798

Project #: LP413RD0012

Analysis: Agilent OES and Metrohm titrator

Cr(VI)

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr(VI) | Avg(%Cr(VI)) | FAS=0.096 N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119976_1 | 1.0052 | 5.70056 | 0.943 |  |  |
| 2-119976_2 | 1.0091 | 5.88799 | 0.970 | 0.957 |  |
| 2-119977_1 | 1.0067 | 4.59950 | 0.760 |  |  |
| 2-119977_2 | 1.0091 | 4.59679 | 0.758 | 0.759 |  |
| 2-119978_1 | 1.0028 | 5.29950 | 0.879 |  |  |
| 2-119978_2 | 1.0040 | 5.29813 | 0.878 | 0.879 |  |

prep={20 ml H2SO4, filter:False, for:Ti}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-119976_1 | 0.3544 | 50 |
| 2-119976_2 | 0.3544 | 50 |
| 2-119977_1 | 0.3533 | 50 |
| 2-119977_2 | 0.3564 | 50 |
| 2-119978_1 | 0.2094 | 100 |
| 2-119978_2 | 0.2021 | 100 |

Ti

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ti | Avg(%Ti) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119976_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Ti] | 1x | 0.036 | 5.08 ppm |  |
| 2-119976_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Ti] | 1x | 0.028 | 3.95 ppm | 4.52 ppm |
| 2-119977_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Ti] | 1x | 0.022 | 3.11 ppm |  |
| 2-119977_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Ti] | 1x | 0.020 | 2.81 ppm | 2.96 ppm |
| 2-119978_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Ti] | 1x | 0.933 | 445.56 ppm |  |
| 2-119978_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Ti] | 1x | 0.876 | 433.45 ppm | 439.51 ppm |

Ti lot: 27-31TIY exp: 2024-10-30

Reference page for formulas

%CrVI=1.733mL FAS[N FAS][weight]

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+