Submission ID: 100045803

Project #: LC4540041

Analysis: ICP OES

LOI

| sample | crucible (g) | crucible + sample (g) | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119997 | 28.7536 | 30.7555 | 30.7140 | 2.07 | 0.9793 |
| 2-119998 | 34.3095 | 36.3117 | 36.2613 | 2.52 | 0.9748 |
| 2-119999 | 25.6531 | 27.6534 | 27.6026 | 2.54 | 0.9746 |

prep={Katanax:Solution, filter:False, for:Nd, Sr}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-119997_1 | 0.2150 | 250 |
| 2-119997_2 | 0.2085 | 250 |
| 2-119998_1 | 0.2140 | 250 |
| 2-119998_2 | 0.2014 | 250 |
| 2-119999_1 | 0.2047 | 250 |
| 2-119999_2 | 0.2077 | 250 |

Nd2O3

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Nd | %Nd2O3 | [dried] | Avg(%Nd2O3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119997_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Nd] | 33.3x | 2.207 | 8.55 | 9.97 | 10.18 |  |
| 2-119997_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Nd] | 33.3x | 2.130 | 8.51 | 9.93 | 10.14 | 10.16 |
| 2-119998_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Nd] | 50x | 2.176 | 12.71 | 14.82 | 15.20 |  |
| 2-119998_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Nd] | 50x | 2.039 | 12.66 | 14.76 | 15.14 | 15.17 |
| 2-119999_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Nd] | 50x | 2.702 | 16.50 | 19.24 | 19.74 |  |
| 2-119999_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Nd] | 50x | 2.806 | 16.89 | 19.69 | 20.20 | 19.97 |

Sr

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Sr | %Sr [dried] | Avg(%Sr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-119997_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Sr] | 1.25x | 1.133 | 0.16 | 0.17 |  |
| 2-119997_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Sr] | 1.25x | 1.113 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
| 2-119998_1 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Sr] | 1.25x | 1.637 | 0.24 | 0.25 |  |
| 2-119998_2 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Sr] | 1.25x | 1.544 | 0.24 | 0.25 | 0.25 |
| 2-119999_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Sr] | 1.25x | 1.996 | 0.30 | 0.31 |  |
| 2-119999_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Sr] | 1.25x | 2.013 | 0.30 | 0.31 | 0.31 |

Nd lot: 4309H55 exp: 2025-03-01

Sr lot: 26-118SRY exp: 2024-03-30

Reference page for formulas

A = crucible

B = crucible + sample

C = crucible + sample after drying

%LOI=B-[C-A]B-A*100%

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%MO=MWMOMWM+*%M+

%M+ dried=%M+[1-%LOI100]