Submission ID: 100045821

Project #: LR403RD0001

Analysis: ICP OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 1000°F | after 900°C | LOI (%) | LOI (%) | correction ƒ | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120043 | 27.9750 | 29.9793 | 29.8935 | 29.8634 | 4.28 | 5.78 | 0.9572 | 0.9422 |
| 2-120044 | 28.9541 | 30.7718 | 30.7076 | 30.6799 | 3.53 | 5.06 | 0.9647 | 0.9494 |

prep={Katanax:Ramping, filter:False, for:Al,Ca,Cu,Fe,K,Mg,Na,Ni,Si,Zn}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-120043_1 | 0.2571 | 250 |
| 2-120043_2 | 0.2530 | 250 |
| 2-120044_1 | 0.2535 | 250 |
| 2-120044_2 | 0.2523 | 250 |

Al

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Al | %Al [dried] | Avg(%Al) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120043_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Al] | 80x | 1.739 | 13.53 | 14.36 |  |
| 2-120043_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Al] | 80x | 1.685 | 13.32 | 14.14 | 14.25 |
| 2-120044_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Al] | 80x | 1.648 | 13.00 | 13.69 |  |
| 2-120044_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Al] | 80x | 1.732 | 13.73 | 14.14 | 13.92 |

Ca

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ca | %Ca [dried] | Avg(%Ca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120043_1 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [Ca] | 1.25x | 1.645 | 0.20 | 0.21 |  |
| 2-120043_2 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [Ca] | 1.25x | 1.616 | 0.20 | 0.21 | 0.21 |
| 2-120044_1 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [Ca] | 1.25x | 1.611 | 0.20 | 0.21 |  |
| 2-120044_2 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [Ca] | 1.25x | 1.494 | 0.19 | 0.20 | 0.21 |

Cu

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | %Cu [dried] | Avg(%Cu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120043_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 14.285714x | 2.007 | 2.79 | 2.96 |  |
| 2-120043_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 14.285714x | 1.925 | 2.72 | 2.89 | 2.93 |
| 2-120044_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 14.285714x | 2.027 | 2.86 | 3.01 |  |
| 2-120044_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 14.285714x | 2.019 | 2.86 | 3.01 | 3.01 |

Fe_ppm

| sample | analysis prep |  | conc. [mg/L] | 000,0000 Fe | 000,0000 Fe [dried] | Avg(Fe) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120043_1 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Fe] | 2.5x | 1.636 | 3976.31 ppm | 4220.24 ppm |  |
| 2-120043_2 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Fe] | 2.5x | 1.552 | 3833.07 ppm | 4068.21 ppm | 4144.23 |
| 2-120044_1 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Fe] | 2.5x | 1.444 | 3560.77 ppm | 3750.55 ppm |  |
| 2-120044_2 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Fe] | 2.5x | 1.381 | 3421.74 ppm | 3604.11 ppm | 3677.33 |

K

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %K | %K [dried] | Avg(%K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120043_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 25x | 0.512 | 1.24 | 1.32 |  |
| 2-120043_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 25x | 0.470 | 1.16 | 1.23 | 1.28 |
| 2-120044_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 3.571429x | 0.707 | 0.25 | 0.26 |  |
| 2-120044_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 3.571429x | 0.701 | 0.25 | 0.26 | 0.26 |

Mg_ppm

| sample | analysis prep |  | conc. [mg/L] | 000,0000 Mg | 000,0000 Mg [dried] | Avg(Mg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120043_1 | [0.25, 0.5, 1.0] [Mg] | 2.5x | 0.851 | 2069.03 ppm | 2195.96 ppm |  |
| 2-120043_2 | [0.25, 0.5, 1.0] [Mg] | 2.5x | 0.837 | 2068.24 ppm | 2195.12 ppm | 2195.54 |
| 2-120044_1 | [0.25, 0.5, 1.0] [Mg] | 2.5x | 0.764 | 1883.04 ppm | 1983.40 ppm |  |
| 2-120044_2 | [0.25, 0.5, 1.0] [Mg] | 2.5x | 0.755 | 1869.12 ppm | 1968.74 ppm | 1976.07 |

Na_ppm

| sample | analysis prep |  | conc. [mg/L] | 000,0000 Na | 000,0000 Na [dried] | Avg(Na) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120043_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 5x | 0.742 | 3607.72 ppm | 3829.04 ppm |  |
| 2-120043_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 5x | 0.716 | 3536.89 ppm | 3753.86 ppm | 3791.45 |
| 2-120044_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 4.16x | 0.835 | 3432.59 ppm | 3615.54 ppm |  |
| 2-120044_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 4.16x | 0.811 | 3349.28 ppm | 3527.79 ppm | 3571.67 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Ni | [dried] | Avg(Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120043_1 | [0.25, 0.5, 1.0] [Ni] | 1x | 0.025 | 24.23 ppm | 25.72 ppm |  |
| 2-120043_2 | [0.25, 0.5, 1.0] [Ni] | 1x | 0.028 | 27.21 ppm | 28.88 ppm | 27.3 |
| 2-120044_1 | [0.25, 0.5, 1.0] [Ni] | 1x | 0.035 | 34.89 ppm | 36.75 ppm |  |
| 2-120044_2 | [0.25, 0.5, 1.0] [Ni] | 1x | 0.027 | 26.58 ppm | 28.00 ppm | 32.38 |

Si

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Si | %Si [dried] | Avg(%Si) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120043_1 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Si] | 14.285714x | 2.581 | 3.59 | 3.81 |  |
| 2-120043_2 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Si] | 14.285714x | 2.513 | 3.55 | 3.77 | 3.79 |
| 2-120044_1 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Si] | 14.285714x | 2.403 | 3.38 | 3.56 |  |
| 2-120044_2 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Si] | 14.285714x | 2.426 | 3.43 | 3.61 | 3.59 |

Zn

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zn | %Zn [dried] | Avg(%Zn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120043_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Zn] | 200x | 2.327 | 45.25 | 48.03 |  |
| 2-120043_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Zn] | 200x | 2.255 | 44.57 | 47.30 | 47.67 |
| 2-120044_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Zn] | 200x | 2.311 | 45.58 | 48.01 |  |
| 2-120044_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Zn] | 200x | 2.304 | 45.65 | 48.08 | 48.05 |

Al lot: 26-165ALX exp: 2024-03-30

Ca lot: 27-77CAY exp: 2024-10-30

Cu lot: 26-149CUX exp: 2024-03-30

Fe lot: 27-58FEY exp: 2024-08-30

K lot: 27-69KX exp: 2024-09-30

Mg lot: 26-98MGY exp: 2024-01-30

Na lot: 27-51NAX exp: 2024-09-30

Ni lot: 27-20NIT exp: 2024-10-30

Si lot: 26-171SIT exp: 2024-10-30

Zn lot: 27-22ZNY exp: 2024-10-30

Reference page for formulas

A = crucible

B = crucible + sample

C = crucible + sample after drying

%LOI=B-[C-A]B-A*100%

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%M+ dried=%M+[1-%LOI100]