Submission ID: 100045822

Project #: LR403RD0001

Analysis: ICP OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 1000°F | after 900°C | LOI (%) | LOI (%) | correction ƒ | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120045 | 32.6818 | 34.6860 | 34.5981 | 34.5755 | 4.39 | 5.51 | 0.9561 | 0.9449 |

prep={Katanax:Ramping, filter:False, for:Al,Ca,Cu,Fe,K,Mg,Na,Ni,Si,Zn}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-120045_1 | 0.2569 | 250 |
| 2-120045_2 | 0.2539 | 250 |

Al

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Al | %Al [dried] | Avg(%Al) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120045_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Al] | 80x | 1.769 | 13.77 | 14.57 |  |
| 2-120045_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Al] | 80x | 1.742 | 13.72 | 14.52 | 14.55 |

Ca

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ca | %Ca [dried] | Avg(%Ca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120045_1 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [Ca] | 1.25x | 1.722 | 0.21 | 0.22 |  |
| 2-120045_2 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [Ca] | 1.25x | 1.714 | 0.21 | 0.22 | 0.22 |

Cu

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | %Cu [dried] | Avg(%Cu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120045_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 14.285714x | 1.946 | 2.71 | 2.87 |  |
| 2-120045_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 14.285714x | 1.948 | 2.74 | 2.90 | 2.89 |

Fe_ppm

| sample | analysis prep |  | conc. [mg/L] | 000,0000 Fe | 000,0000 Fe [dried] | Avg(Fe) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120045_1 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Fe] | 2.5x | 1.530 | 3722.09 ppm | 3939.14 ppm |  |
| 2-120045_2 | [+0.5 ppm, +2.5 ppm] [Fe] | 2.5x | 1.538 | 3786.32 ppm | 4007.11 ppm | 3973.13 |

K

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %K | %K [dried] | Avg(%K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120045_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 25x | 0.424 | 1.03 | 1.09 |  |
| 2-120045_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [K] | 25x | 0.415 | 1.02 | 1.08 | 1.09 |

Mg_ppm

| sample | analysis prep |  | conc. [mg/L] | 000,0000 Mg | 000,0000 Mg [dried] | Avg(Mg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120045_1 | [0.25, 0.5, 1.0] [Mg] | 2.5x | 0.846 | 2057.70 ppm | 2177.69 ppm |  |
| 2-120045_2 | [0.25, 0.5, 1.0] [Mg] | 2.5x | 0.852 | 2097.20 ppm | 2219.49 ppm | 2198.59 |

Na_ppm

| sample | analysis prep |  | conc. [mg/L] | 000,0000 Na | 000,0000 Na [dried] | Avg(Na) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120045_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 5x | 0.714 | 3476.42 ppm | 3679.14 ppm |  |
| 2-120045_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 5x | 0.704 | 3466.14 ppm | 3668.26 ppm | 3673.70 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Ni | [dried] | Avg(Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120045_1 | [0.25, 0.5, 1.0] [Ni] | 1x | 0.028 | 27.50 ppm | 29.10 ppm |  |
| 2-120045_2 | [0.25, 0.5, 1.0] [Ni] | 1x | 0.029 | 28.35 ppm | 30.00 ppm | 29.55 ppm |

Si

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Si | %Si [dried] | Avg(%Si) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120045_1 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Si] | 14.285714x | 2.795 | 3.89 | 4.12 |  |
| 2-120045_2 | [0.5 ppm, 2.5 ppm, 5.0 ppm] [Si] | 14.285714x | 2.811 | 3.95 | 4.18 | 4.15 |

Zn

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Zn | %Zn [dried] | Avg(%Zn) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120045_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Zn] | 200x | 2.312 | 45.00 | 47.62 |  |
| 2-120045_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Zn] | 200x | 2.246 | 44.23 | 46.81 | 47.22 |

Al lot: 26-165ALX exp: 2024-03-30

Ca lot: 27-77CAY exp: 2024-10-30

Cu lot: 26-149CUX exp: 2024-03-30

Fe lot: 27-58FEY exp: 2024-08-30

K lot: 27-69KX exp: 2024-09-30

Mg lot: 26-98MGY exp: 2024-01-30

Na lot: 27-51NAX exp: 2024-09-30

Ni lot: 27-20NIT exp: 2024-10-30

Si lot: 26-171SIT exp: 2024-10-30

Zn lot: 27-22ZNY exp: 2024-10-30

Reference page for formulas

A = crucible

B = crucible + sample

C = crucible + sample after drying

%LOI=B-[C-A]B-A*100%

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%M+ dried=%M+[1-%LOI100]