Submission ID: 100045825

Project #: LP413RD0013

Analysis: Agilent OES

prep={Katanax:Solution, filter:False, for:Cu}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-120051_1 | 0.2044 | 250 |
| 2-120051_2 | 0.2137 | 250 |
| 2-120052_1 | 0.2033 | 250 |
| 2-120052_2 | 0.2062 | 250 |

Cu

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | Avg(%Cu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120051_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 20x | 2.508 | 6.14 |  |
| 2-120051_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 20x | 2.637 | 6.17 | 6.16 |
| 2-120052_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 20x | 2.414 | 5.94 |  |
| 2-120052_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 20x | 2.400 | 5.82 | 5.88 |

Cu lot: 26-149CUX exp: 2024-03-30

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104