Submission ID: 100045835

Project #: LP413PS-23-2961

Analysis: Agilent OES

prep={Katanax:Solution, filter:False, for:Cu}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-120075_1 | 0.2020 | 250 |
| 2-120075_2 | 0.2057 | 250 |
| 2-120076_1 | 0.2041 | 250 |
| 2-120076_2 | 0.2049 | 250 |

prep={dilution}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-120077_1 | 1.6740 | 250 |
| 2-120077_2 | 1.6770 | 250 |
| 2-120078_1 | 1.6825 | 250 |
| 2-120078_2 | 1.6855 | 250 |

Cu

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | %CuO | Avg(%Cu¦¦CuO) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120075_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 16.6x | 2.656 | 5.48 | 6.86 |  |
| 2-120075_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 16.6x | 2.708 | 5.49 | 6.87 | 6.87 |
| 2-120076_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 20x | 2.663 | 6.52 | 8.17 |  |
| 2-120076_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 20x | 2.712 | 6.62 | 8.29 | 8.23 |
| 2-120077_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 400x | 3.154 | 18.84 |  |  |
| 2-120077_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 400x | 3.189 | 19.02 |  | 18.93 |
| 2-120078_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 400x | 3.159 | 18.78 |  |  |
| 2-120078_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 400x | 3.184 | 18.89 |  | 18.84 |

Cu lot: 26-149CUX exp: 2024-03-30

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%MO=MWMOMWM+*%M+