Submission ID: 100045845

Project #: LP439RD0013

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120100 | 27.9752 | 29.9751 | 29.9474 | 1.39 | 0.9861 |

prep={Katanax:Ramping, filter:False, for:Co, Cr, Ni}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-120100_1 | 0.2573 | 250 |
| 2-120100_2 | 0.2520 | 250 |
| 2-120100_3 | 0.2557 | 250 |

Co

| sample | analysis prep |  | conc. [mg/L] | 000,0000Co | [dried] | Avg(000,0000Co) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120100_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Co] | 1.25x | 0.927 | 1125.87 ppm | 1141.74 |  |
| 2-120100_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Co] | 1.25x | 0.902 | 1118.55 ppm | 1134.32 |  |
| 2-120100_3 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Co] | 1.25x | 1.024 | 1269.84 ppm | 1287.74 | 1187.93 ppm |

Cr

| sample | analysis prep |  | conc. [mg/L] | 000,0000Cr | [dried] | Avg(000,0000Cr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120100_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Cr] | 1.25x | 0.386 | 468.81 ppm | 475.42 |  |
| 2-120100_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Cr] | 1.25x | 0.362 | 448.91 ppm | 455.24 |  |
| 2-120100_3 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Cr] | 1.25x | 0.362 | 442.41 ppm | 448.65 | 459.77 ppm |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | [dried] | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120100_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 3.5714x | 2.779 | 0.96 | 0.98 |  |
| 2-120100_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 3.5714x | 2.724 | 0.97 | 0.98 |  |
| 2-120100_3 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 3.5714x | 2.860 | 1.00 | 1.01 | 0.99 |

Co lot: 26-34COT exp: 2023-11-30

Cr lot: 4203E91 exp: 2024-03-01

Ni lot: 27-20NIT exp: 2024-10-30

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=M+ ppm

%M+=conc.volumedilutionweight*104