Submission ID: 100045846

Project #: LP439RD0013

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120101 | 30.2306 | 32.2300 | 32.1909 | 1.96 | 0.9804 |

prep={Katanax:Ramping, filter:False, for:Co, Cr, Ni}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-120101_1 | 0.2541 | 250 |
| 2-120101_2 | 0.2558 | 250 |
| 2-120101_3 | 0.2552 | 250 |

Co

| sample | analysis prep |  | conc. [mg/L] | 000,0000Co | [dried] | Avg(000,0000Co) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120101_1 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Co] | 1.25x | 0.764 | 939.59 ppm | 958.37 |  |
| 2-120101_2 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Co] | 1.25x | 0.730 | 891.81 ppm | 909.64 |  |
| 2-120101_3 | [+0.5 ppm, +1.5 ppm] [Co] | 1.25x | 0.737 | 902.48 ppm | 920.52 | 929.51 ppm |

Cr

| sample | analysis prep |  | conc. [mg/L] | 000,0000Cr | [dried] | Avg(000,0000Cr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120101_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Cr] | 1.25x | 0.501 | 616.15 ppm | 628.46 |  |
| 2-120101_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Cr] | 1.25x | 0.506 | 618.16 ppm | 630.52 |  |
| 2-120101_3 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Cr] | 1.25x | 0.520 | 636.76 ppm | 649.49 | 636.16 ppm |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | [dried] | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120101_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 2.5x | 3.332 | 0.82 | 0.84 |  |
| 2-120101_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 2.5x | 3.350 | 0.82 | 0.83 |  |
| 2-120101_3 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 2.5x | 3.523 | 0.86 | 0.88 | 0.85 |

Co lot: 26-34COT exp: 2023-11-30

Cr lot: 4203E91 exp: 2024-03-01

Ni lot: 27-20NIT exp: 2024-10-30

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=M+ ppm

%M+=conc.volumedilutionweight*104