Submission ID: 100045848

Project #: LP439RD0013

Analysis: Agilent OES [OneNeb spray chamber]

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120104 | 28.9534 | 30.9531 | 30.9438 | 0.47 | 0.9953 |

prep={Katanax:Ramping, filter:False, for:Co, Cr, Ni}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-120104_1 | 0.2529 | 250 |
| 2-120104_2 | 0.2537 | 250 |
| 2-120104_3 | 0.2527 | 250 |

Co

| sample | analysis prep |  | conc. [mg/L] | 000,0000Co | [dried] | Avg(000,0000Co) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120104_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 1.25x | 1.978 | 2444.15 ppm | 2455.69 |  |
| 2-120104_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 1.25x | 1.958 | 2411.81 ppm | 2423.19 |  |
| 2-120104_3 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Co] | 1.25x | 1.963 | 2427.53 ppm | 2439.00 | 2439.29 ppm |

Cr

| sample | analysis prep |  | conc. [mg/L] | 000,0000Cr | [dried] | Avg(000,0000Cr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120104_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Cr] | 1.25x | 0.684 | 845.20 ppm | 849.19 |  |
| 2-120104_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Cr] | 1.25x | 0.666 | 820.36 ppm | 824.23 |  |
| 2-120104_3 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Cr] | 1.25x | 0.671 | 829.79 ppm | 833.71 | 835.71 ppm |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | [dried] | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120104_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 1.25x | 2.149 | 0.27 | 0.27 |  |
| 2-120104_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 1.25x | 2.301 | 0.28 | 0.28 |  |
| 2-120104_3 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Ni] | 1.25x | 2.270 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |

Co lot: 26-34COT exp: 2023-11-30

Cr lot: 4203E91 exp: 2024-03-01

Ni lot: 27-20NIT exp: 2024-10-30

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=M+ ppm

%M+=conc.volumedilutionweight*104