Submission ID: 100045852

Project #: LP4130022

Analysis: Agilent OES and Metrohm titrator

Cr6+ ppm

| sample | weight (g) | volume (mL) | 000,0000 Cr6+ | FAS=0.0935 N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120111 | 2.3707 | 0.82365 | 560 ppm |  |
| 2-120112 | 2.5576 | 2.30848 | 1460 ppm |  |

Reference page for formulas

000,0000Cr6+=1.733mL FAS[N FAS]weight*104=Cr6+ ppm