Submission ID: 100045878

Project #: LP4130022

Analysis: Metrohm titrator

Cr6+

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr6+ | Avg(%Cr6+) | FAS=0.0920 N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120169_1 | 1.0011 | 9.60050 | 1.528 |  |  |
| 2-120169_2 | 1.0007 | 9.60780 | 1.530 | 1.529 |  |
| 2-120170_1 | 1.0013 | 10.30384 | 1.640 |  |  |
| 2-120170_2 | 1.0043 | 10.50050 | 1.666 | 1.653 |  |
| 2-120171_1 | 1.0022 | 6.39635 | 1.017 |  |  |
| 2-120171_2 | 1.0025 | 6.49950 | 1.033 | 1.025 |  |

Reference page for formulas

%CrVI=1.733mL FAS[N FAS][weight]