Submission ID: 100045879

Project #: LR448RD0006

Sample prep: None

Analysis: Agilent OES

Al_ppm

| sample | density [mL/g] | dilutions | conc. [mg/L] | 000,0000 Al |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120172 | 1 | 50x | 2.972 | 148.60 ppm |
| 2-120173 | 1 | 50x | 3.441 | 172.05 ppm |
| 2-120174 | 1 | 100x | 3.122 | 312.20 ppm |
| 2-120175 | 1 | 100x | 2.664 | 266.40 ppm |

Co_ppm

| sample | density [mL/g] | dilutions | conc. [mg/L] | 000,0000 Co |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120172 | 1 | 20x | 3.642 | 72.84 ppm |
| 2-120173 | 1 | 20x | 3.964 | 79.28 ppm |

Si_ppm

| sample | density [mL/g] | dilutions | conc. [mg/L] | 000,0000 Si |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120172 | 1 | 4.16x | 2.272 | 9.47 ppm |
| 2-120173 | 1 | 4.16x | 2.950 | 12.29 ppm |
| 2-120174 | 1 | 8.3x | 2.139 | 17.83 ppm |
| 2-120175 | 1 | 4.16x | 3.495 | 14.56 ppm |

Ti_ppm

| sample | density [mL/g] | dilutions | conc. [mg/L] | 000,0000 Ti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120172 | 1 | 2.5x | 0.936 | 2.34 ppm |
| 2-120173 | 1 | 12.5x | 1.056 | 13.20 ppm |
| 2-120174 | 1 | 1x | 0.062 | 0.06 ppm |
| 2-120175 | 1 | 1x | 0.018 | 0.018 ppm |

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=M+ ppm