Submission ID: 100045886

Project #: LP4130022

Analysis: Agilent OES and Metrohm titrator

Cr6+ ppm

| sample | weight (g) | volume (mL) | 000,0000 Cr6+ | Avg(000,0000 Cr6+) | FAS=0.0912 N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120191_1 | 1.0083 | 0.69764 | 430 ppm |  |  |
| 2-120191_2 | 1.0023 | 0.70621 | 410 ppm | 420 ppm |  |

Reference page for formulas

000,0000Cr6+=1.733mL FAS[N FAS]weight*104=Cr6+ ppm