Submission ID: 100045895

Project #: LC454RD0040

Analysis: Metrohm titrator

Cr6+

| sample | weight (g) | volume (mL) | 000,0000 Cr6+ | Avg(000,0000 Cr6+) | FAS=0.0920 N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120215_1 | 1.0047 | N/A | <10.0 ppm |  |  |
| 2-120215_2 | 1.0055 | N/A | <10.0 ppm | <10.0 ppm |  |

Reference page for formulas

000,0000Cr6+=1.733mL FAS[N FAS]weight*104=Cr6+ ppm