Submission ID: 100045900

Project #: LF465TS-24-3186

Analysis: Eltra

| sample | weight (g) | %C | standard | 000,0000 S | standard=[AR302] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120220 | 0.25 | 14.5698 | [AR4007] | 322 ppm |  |
| 2-120221 | 0.25 | 1.7914 | [AR302] | 204 ppm |  |
| 2-120222 | 0.25 | 2.8226 | [AR302] | 111 ppm |  |
| 2-120223 | 0.25 | 2.4025 | [AR302] | 163 ppm |  |
| 2-120224 | 0.25 | 9.6618 | [AR4007] | 200 ppm |  |
| 2-120225 | 0.25 | 12.4908 | [AR4007] | 523 ppm |  |
| 2-120226 | 0.25 | 32.0261 | [AR4007] | 235 ppm |  |
| 2-120227 | 0.25 | 8.0216 | [AR4007] | 1142 ppm |  |
| 2-120228 | 0.25 | 13.7482 | [AR4007] | 221 ppm |  |
| 2-120229 | 0.25 | 25.5847 | [AR4007] | 351 ppm |  |
| 2-120230 | 0.25 | 9.5924 | [AR4007] | 199 ppm |  |
| 2-120231 | 0.25 | 22.3197 | [AR4007] | 220 ppm |  |