Submission ID: 100045901

Project #: LC454RD0038

Analysis: Agilent OES

prep={Katanax:Ramping, filter:True, for:Cu, Na, Ni}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-120232_1 | 0.2079 | 250 |
| 2-120232_2 | 0.2049 | 250 |
| 2-120233_1 | 0.2053 | 250 |
| 2-120233_2 | 0.2068 | 250 |

Cu

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Cu | Avg(%Cu) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120232_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 50x | 1.597 | 9.60 |  |
| 2-120232_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 50x | 1.548 | 9.44 | 9.52 |
| 2-120233_1 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 50x | 2.487 | 15.14 |  |
| 2-120233_2 | [+0.5 ppm, +3.5 ppm] [Cu] | 50x | 2.520 | 15.23 | 15.19 |

Na

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Na | Avg(%Na) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120232_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 2.7x | 0.789 | 0.26 |  |
| 2-120232_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 2.7x | 0.824 | 0.28 | 0.27 |
| 2-120233_1 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 3.5714x | 0.839 | 0.36 |  |
| 2-120233_2 | [0.5 ppm, 1.0 ppm] [Na] | 3.5714x | 0.832 | 0.36 | 0.36 |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120232_1 | [+0.5 ppm, +4.5 ppm] [Ni] | 1.25x | 2.664 | 0.40 |  |
| 2-120232_2 | [+0.5 ppm, +4.5 ppm] [Ni] | 1.25x | 2.614 | 0.40 | 0.40 |
| 2-120233_1 | [+0.5 ppm, +4.5 ppm] [Ni] | 1.25x | 4.192 | 0.64 |  |
| 2-120233_2 | [+0.5 ppm, +4.5 ppm] [Ni] | 1.25x | 4.129 | 0.62 | 0.63 |

Cu lot: 26-149CUX exp: 2024-03-30

Na lot: 27-51NAX exp: 2024-09-30

Ni lot: 27-20NIT exp: 2024-10-30

Reference page for formulas

%M+=conc.volumedilutionweight*104