Submission ID: 100045908

Project #: LP439RD0013

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120249 | 28.7531 | 30.7530 | 30.7322 | 1.04 | 0.9896 |

prep={Katanax:Ramping, filter:False, for:Cr}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-120249_1 | 0.2588 | 250 |
| 2-120249_2 | 0.2600 | 250 |
| 2-120249_3 | 0.2568 | 250 |

Cr

| sample | analysis prep |  | conc. [mg/L] | 000,0000Cr | [dried] | Avg(000,0000Cr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120249_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Cr] | 1.25x | 0.059 | 71.24 ppm | 71.99 |  |
| 2-120249_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Cr] | 1.25x | 0.059 | 70.91 ppm | 71.66 |  |
| 2-120249_3 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Cr] | 1.25x | 0.061 | 74.23 ppm | 75.01 | 72.89 ppm |

Cr lot: 4203E91 exp: 2024-03-01

Reference page for formulas

A = crucible

B = crucible + sample

C = crucible + sample after drying

%LOI=B-[C-A]B-A*100%

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=M+ ppm

000,0000M+ dried=000,0000M+[1-%LOI100]