Submission ID: 100045910

Project #: LP439RD0013

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120251 | 28.5071 | 30.5090 | 30.5076 | 0.07 | 0.9993 |

prep={Katanax:Ramping, filter:False, for:Cr}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-120251_1 | 0.2520 | 250 |
| 2-120251_2 | 0.2586 | 250 |
| 2-120251_3 | 0.2570 | 250 |

Cr

| sample | analysis prep |  | conc. [mg/L] | 000,0000Cr | [dried] | Avg(000,0000Cr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120251_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Cr] | 1.25x | 0.219 | 271.58 ppm | 271.77 |  |
| 2-120251_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Cr] | 1.25x | 0.219 | 264.65 ppm | 264.83 |  |
| 2-120251_3 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Cr] | 1.25x | 0.237 | 288.18 ppm | 288.38 | 274.99 ppm |

Cr lot: 4203E91 exp: 2024-03-01

Reference page for formulas

A = crucible

B = crucible + sample

C = crucible + sample after drying

%LOI=B-[C-A]B-A*100%

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=M+ ppm

000,0000M+ dried=000,0000M+[1-%LOI100]