Submission ID: 100045921

Project #: LR448RD0006

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible (g) | crucible + sample (g) | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120294 | 32.6794 | 34.6793 | 34.6342 | 2.26 | 0.9774 |

prep={Hotplate:15 mL HCl, 5 mL HNO3 and 10 mL H2SO4, filter:True, for:Pt}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-120294_1 | 0.3094 | 50 |
| 2-120294_2 | 0.3035 | 50 |

Pt_ppm

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | 000,0000 Pt | [dried | Avg(000,0000 Pt) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120294_1 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 1.795 | 322.31 ppm | 329.76 |  |
| 2-120294_2 | [+0.5 ppm, +3.0 ppm] [Pt] | 1.1x | 1.746 | 319.60 ppm | 326.99 | 328.36 ppm |

Pt lot: 26-153PTY exp: 2024-03-30

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=M+ ppm