Submission ID: 100045958

Project #: LC453RD0005

Analysis: Agilent OES

prep={Hotplate:5 mL HNO3 , filter:False, for:Al_ppm}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-120337 | 9.9902 | 25 |
| 2-120338 | 9.9797 | 27 |
| 2-120339 | 9.9866 | 25 |

Al_ppm

| sample | analysis prep | dilutions | conc. [mg/L] | 000,0000 Al |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120337 | [0.5 ppm, 1.0 ppm][Al] | 1x | 0.173 | 0.43 ppm |
| 2-120338 | [0.5 ppm, 1.0 ppm][Al] | 1x | 0.198 | 0.50 ppm |
| 2-120339 | [0.5 ppm, 1.0 ppm][Al] | 1x | 0.145 | 0.39 ppm |

Al lot: 26-165ALX exp: 2024-03-30

Reference page for formulas

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=M+ ppm