Submission ID: 100045959

Project #: LC423TS-23-3163

Analysis: Eltra

| sample | weight (g) | 000,0000 C | standard | 000,0000 S | standard |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120342 | 0.25 | 349 ppm | [AR886] | 181 ppm | [AR886] |