Submission ID: 100045964

Project #: LP4130022

Analysis: Metrohm titrator

Cr6+ ppm

| sample | weight (g) | volume (mL) | %Cr6+ | FAS=0.0936 N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120363 | 2.5165 | 2.47544 | 0.163 |  |
| 2-120364 | 2.5079 | 2.88628 | 0.191 |  |
| 2-120365 | 2.5076 | 3.20374 | 0.212 |  |
| 2-120366 | 2.5054 | 1.2942 | 0.085 |  |

Reference page for formulas

%CrVI=1.733mL FAS[N FAS][weight]