Submission ID: 100045965

Project #: LC465RD0003

Analysis: Eltra

| sample | weight (g) | %C | Avg(%C) | standard=[AR886] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120367_1 | 0.25 | 4.1719 |  |  |
| 2-120367_2 | 0.25 | 4.3465 | 4.2592 |  |
| 2-120368_1 | 0.25 | 2.5272 |  |  |
| 2-120368_1 | 0.25 | 2.2913 | 2.4093 |  |