Submission ID: 100045966

Project #: LC465RD0003

Analysis: Eltra

| sample | weight (g) | %C | Avg(%C) | standard=[AR886] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120369_1 | 0.25 | 1.4034 |  |  |
| 2-120369_2 | 0.25 | 1.2784 | 1.3409 |  |
| 2-120370_1 | 0.25 | 0.9106 |  |  |
| 2-120370_2 | 0.25 | 0.7516 | 0.8311 |  |