Submission ID: 100045967

Project #: LC465RD0003

Analysis: Eltra

| sample | weight (g) | %C | Avg(%C) | standard=[AR886] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120371_1 | 0.25 | 1.1376 |  |  |
| 2-120371_2 | 0.25 | 1.1580 | 1.1478 |  |
| 2-120372_1 | 0.25 | 2.3162 |  |  |
| 2-120372_2 | 0.25 | 2.2039 | 2.2601 |  |
| 2-120373_1 | 0.25 | 1.8242 |  |  |
| 2-120373_2 | 0.25 | 1.8243 | 1.8243 |  |
| 2-120374_1 | 0.25 | 2.8156 |  |  |
| 2-120374_2 | 0.25 | 2.4993 | 2.6575 |  |