Submission ID: 100045979

Project #: LR418RD0006

Analysis: Eltra

| sample | weight (g) | %C | 000,0000 S | standard=[AR886] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120395_1 | 0.25 | 2.2472 | 380 ppm |  |
| 2-120395_2 | 0.25 | 2.8475 | 370 ppm |  |