Submission ID: 100045985

Project #: LC454RD0038

Analysis: Eltra

| sample | weight (g) | %C | Avg(%C) | standard |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120415_1 | 0.25 | 1.6156 |  | [AR886] |
| 2-120415_2 | 0.25 | 1.7122 | 1.6639 | [AR886] |
| 2-120416_1 | 0.25 | 11.4220 |  | [AR4007] |
| 2-120416_2 | 0.25 | 10.7632 | 11.0926 | [AR4007] |
| 2-120417_1 | 0.25 | 3.9198 |  | [AR4007] |
| 2-120417_2 | 0.25 | 4.3640 | 4.1419 | [AR4007] |
| 2-120418_1 | 0.25 | 2.2183 |  | [AR4007] |
| 2-120418_2 | 0.25 | 2.6290 | 2.4237 | [AR4007] |
| 2-120419_1 | 0.25 | 2.7056 |  | [AR4007] |
| 2-120419_2 | 0.25 | 2.7204 | 2.7130 | [AR4007] |
| 2-120420_1 | 0.25 | 5.9038 |  | [AR4007] |
| 2-120420_2 | 0.25 | 5.7818 | 5.8428 | [AR4007] |
| 2-120421_1 | 0.25 | 10.7914 |  | [AR4007] |
| 2-120421_2 | 0.25 | 10.6096 | 10.7005 | [AR4007] |
| 2-120422_1 | 0.25 | 9.4500 |  | [AR4007] |
| 2-120422_2 | 0.25 | 9.5680 | 9.5090 | [AR4007] |