Submission ID: 100046022

Project #: LP439RD0013

Analysis: Agilent OES

LOI

| sample | crucible | crucible+sample | after 900°C | LOI (%) | correction ƒ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120499 | 28.9551 | 30.9555 | 30.9453 | 0.51 | 0.9949 |

prep={Katanax:Ramping, filter:False, for:Co, Cr, Ni}

| sample | weight (g) | volume (mL) |
| --- | --- | --- |
| 2-120499_1 | 0.2561 | 250 |
| 2-120499_2 | 0.2548 | 250 |
| 2-120499_3 | 0.2530 | 250 |

Co

| sample | analysis prep |  | conc. [mg/L] | 000,0000Co | [dried] | Avg(000,0000Co) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120499_1 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [Co] | 1.25x | 0.760 | 927.18 ppm | 931.93 |  |
| 2-120499_2 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [Co] | 1.25x | 0.878 | 1076.82 ppm | 1082.34 |  |
| 2-120499_3 | [+0.5 ppm, +2.0 ppm] [Co] | 1.25x | 0.754 | 931.59 ppm | 936.37 | 983.55 ppm |

Cr

| sample | analysis prep |  | conc. [mg/L] | 000,0000Cr | [dried] | Avg(000,0000Cr) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120499_1 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Cr] | 1.25x | 0.130 | 158.96 ppm | 159.77 |  |
| 2-120499_2 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Cr] | 1.25x | 0.122 | 150.20 ppm | 150.97 |  |
| 2-120499_3 | [+0.5 ppm, +1.0 ppm] [Cr] | 1.25x | 0.113 | 139.35 ppm | 140.06 | 150.27 ppm |

Ni

| sample | analysis prep | Dilution | conc. [mg/L] | %Ni | [dried] | Avg(%Ni) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-120499_1 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ni] | 1.25x | 2.028 | 0.25 | 0.25 |  |
| 2-120499_2 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ni] | 1.25x | 2.016 | 0.25 | 0.25 |  |
| 2-120499_3 | [+0.5 ppm, +4.0 ppm] [Ni] | 1.25x | 1.811 | 0.22 | 0.22 | 0.24 |

Co lot: 26-180COT exp: 2024-10-30

Cr lot: 4311N10 exp: 2025-11-30

Ni lot: 27-20NIT exp: 2024-10-30

Reference page for formulas

A = crucible

B = crucible + sample

C = crucible + sample after drying

%LOI=B-[C-A]B-A*100%

000,0000M+=conc.volumedilutionweight=ppm M+

%M+=conc.volumedilutionweight*104

%M+ dried=%M+[1-%LOI100]